《四川省大竹县魏家梁矿区石灰岩矿资源储量核实报告》

矿产资源储量评审备案公示信息表

|  |  |
| --- | --- |
| 申请人 | 达州利森水泥有限公司 |
| 报告名称 | 四川省大竹县魏家梁矿区石灰岩矿资源储量核实报告 |
| 报告编制单位 | 中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队 |
| 主要编写人员 | 王文玉、高显忠 |
| 矿业权证号 | C5117002010127130087626 |
| 矿业权人名称 | 达州利森水泥有限公司 |
| 评审机构 | 达州市自然资源和规划局 |
| 评审专家 | 杨光亮、王进军、罗定友 |
| 本次采用工业指标 | 按《矿产地质勘查规范石灰岩、水泥配料类》（DZ/T0213—20020）的一般要求。石灰质原料矿石化学成分一般要求：Ⅰ级品：CaO 48%、MgO 3.0%、K2O+Na2O 0.60%、CL- 0.020%、P2O5 0.80%、SO3 0.5%，fSiO2：石英质 6%、燧石质4%；Ⅱ级品：CaO 45%、MgO 3.5%、K2O+Na2O 0.60%、CL- 0.030%、P2O5 0.80%、SO3 0.5%，fSiO2：石英质 6%、燧石质4%。 |
| 评审备案目的 | 非油气矿产在探采期间探明地质储量、采矿期间累计查明资源量发生重大变化。 |
| 评审备案矿产名称 | 水泥用石灰岩矿 |
| 评审备案资源储量及规模 | 截止2020年12月：全矿区累计查明水泥用石灰岩矿资源储量6625.7万吨，其中探明资源量1594.4万吨，占24.1%；控制资源量1745.2万吨,占26.3%，探明+控制资源量占50.4%；推断资源量3286.1万吨，占49.6%。 |
| 其他 |  |